НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

| Номинальный диаметр провода по меди, мм | Сечение провода, мм2 | Вес 1м медного провода, г | Диаметр провода с изоляцией ПЭЛ | Диаметр провода с изоляцией ПЭВ-1 | Диаметр провода с изоляцией ПЭВ-2 | Диаметр провода с изоляцией ПБД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 0.00071 | 0.0063 | 0.05 | 0.045 | - | - |
| 0.04 | 0.00126 | 0.0112 | 0.06 | 0.055 | - | - |
| 0.05 | 0.00196 | 0.0175 | 0.065 | 0.08 | - | - |
| 0.06 | 0.00283 | 0.0251 | 0.075 | 0.085 | 0.09 | - |
| 0.07 | 0.00385 | 0.0342 | 0.0342 | 0.095 | 0.010 | - |
| 0.08 | 0.00503 | 0.0447 | 0.095 | 0.105 | 0.11 | - |
| 0.09 | 0.00636 | 0.0565 | 0.105 | 0.115 | 0.12 | - |
| 0.10 | 0.00785 | 0.0698 | 0.120 | 0.125 | 0.13 | - |
| 0.11 | 0.00950 | 0.0845 | 0.130 | 0.135 | 0.14 | - |
| 0.12 | 0.1131 | 0.101 | 0.140 | 0.145 | 0.15 | - |
| 0.13 | 0.01327 | 0.118 | 0.150 | 0.155 | 0.16 | - |
| 0.14 | 0.01539 | 0.137 | 0.160 | 0.165 | 0.17 | - |
| 0.15 | 0.01767 | 0.157 | 0.170 | 0.18 | 0.19 | - |
| 0.16 | 0.02011 | 0.179 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | - |
| 0.17 | 0.02270 | 0.202 | 0.190 | 0.20 | 0.21 | - |
| 0.18 | 0.02545 | 0.226 | 0.200 | 0.21 | 0.22 | - |
| 0.19 | 0.02835 | 0.252 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | - |
| 0.20 | 0.03104 | 0.279 | 0.225 | 0.23 | 0.24 | - |
| 0.21 | 0.03464 | 0.308 | 0.235 | 0.24 | 0.25 | - |
| 0.23 | 0.04155 | 0.369 | 0.255 | 0.27 | 0.28 | - |
| 0.25 | 0.04909 | 0.436 | 0.275 | 0.29 | 0.30 | - |
| 0.27 | 0.05726 | 0.509 | 0.310 | 0.31 | 0.32 | - |
| 0.29 | 0.06605 | 0.587 | 0.330 | 0.33 | 0.34 | - |
| 0.31 | 0.07548 | 0.7548 | 0.350 | 0.35 | 0.36 | - |
| 0.33 | 0.08553 | 0.760 | 0.370 | 0.37 | 0.38 | - |
| 0.35 | 0.09621 | 0.855 | 0.390 | 0.39 | 0.41 | - |
| 0.38 | 0.1134 | 1.010 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.61 |
| 0.41 | 0.1320 | 1.180 | 0.450 | 0.45 | 0.47 | 0.64 |
| 0.44 | 0.1521 | 1.350 | 0.490 | 0.48 | 0.50 | 0.67 |
| 0.47 | 0.1735 | 1.540 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.7 |
| 0.49 | 0.1886 | 1.680 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.72 |
| 0.51 | 0.2043 | 1.820 | 0.560 | 0.56 | 0.58 | 0.74 |
| 0.53 | 0.2206 | 1.96 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.76 |
| 0.55 | 0.2376 | 2.110 | 0.600 | 0.60 | 0.62 | 0.78 |
| 0.57 | 0.2552 | 2.270 | 0.620 | 0.62 | 0.64 | 0.80 |
| 0.59 | 0.2734 | 2.430 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.82 |
| 0.62 | 0.3019 | 2.680 | 0.670 | 0.67 | 0.69 | 0.85 |
| 0.64 | 0.3217 | 2.860 | 0.690 | 0.69 | 0.72 | 0.87 |
| 0.67 | 0.3526 | 3.130 | 0.720 | 0.72 | 0.75 | 0.90 |
| 0,69 | 0,3739 | 3,320 | 0,740 | 0,74 | 0,77 | 0,92 |
| 0,72 | 0,4072 | 3,600 | 0,780 | 0,77 | 0,80 | 0,96 |
| 0,74 | 0,4301 | 3,820 | 0,800 | 0,80 | 0,83 | 0,98 |
| 0,77 | 0,4657 | 4,140 | 0,830 | 0,83 | 0,86 | 1,01 |
| 0,80 | 0,5027 | 4,470 | 0,860 | 0,86 | 0,89 | 1,04 |
| 0,83 | 0,5411 | 4,810 | 0,890 | 0,89 | 0,92 | 1,07 |
| 0,86 | 0,5809 | 5,160 | 0,920 | 0,92 | 0,95 | 1,10 |
| 0,90 | 0,6362 | 5,66 | 0,960 | 0,96 | 0,99 | 1,14 |
| 0,93 | 0,6793 | 6,04 | 0,990 | 0,99 | 1,02 | 1,17 |

| 0,96 | 0,7238 | 6,44 | 1,020 | 1,02 | 1,05 | 1,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,7854 | 6,98 | 1,070 | 1,08 | 1,11 | 1,29 |
| 1,04 | 0,8495 | 7,55 | 1,120 | 1,12 | 1,15 | 1,33 |
| 1,08 | 0,9161 | 8,14 | 1,160 | 1,16 | 1,19 | 1,37 |
| 1,12 | 0,9852 | 8,76 | 1,200 | 1,20 | 1,23 | 1,41 |
| 1,16 | 1,057 | 9,40 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,45 |
| 1,20 | 1,1310 | 10,10 | 1,280 | 1,28 | 1,31 | 1,49 |
| 1,25 | 1,2270 | 10,90 | 1,330 | 1,33 | 1,36 | 1,54 |
| 1,30 | 1,3270 | 11,80 | 1,380 | 1,38 | 1,41 | 1,59 |
| 1,35 | 1,4310 | 12,70 | 1,430 | 1,43 | 1,46 | 1,64 |
| 1,40 | 1,5390 | 13,70 | 1,480 | 1,48 | 1,51 | 1,69 |
| 1,45 | 1,6510 | 14,70 | 1,530 | 1,53 | 1,56 | 1,74 |
| 1,50 | 1,7670 | 15,70 | 1,580 | 1,58 | 1,61 | 1,79 |
| 1,56 | 1,9110 | 17,00 | 1,640 | 1,64 | 1,67 | 1,86 |
| 1,62 | 2,061 | 18,30 | 1,710 | 1,71 | 1,73 | 1,91 |
| 1,68 | 2,217 | 18,7 | 1,770 | 1,77 | 1,79 | 1,98 |
| 1,74 | 2,378 | 21,10 | 1,830 | 1,82 | 1,85 | 2,04 |
| 1,81 | 2,5730 | 22,9 | 1,900 | 1,90 | 1,93 | 2,11 |
| 1,88 | 2,776 | 24,7 | 1,970 | 1,97 | 2,00 | 2,18 |
| 1,95 | 2,987 | 26,5 | 2,040 | 2,4 | 2,07 | 2,25 |
| 2,02 | 3,205 | 28,5 | 2,12 | 2,11 | 2,14 | 2,32 |
| 2,10 | 3,464 | 30,80 | 2,200 | 2,20 | 2,23 | 2,40 |
| 2,26 | 4,012 | 35,70 | 2,360 | 2,36 | 2,39 | 2,62 |
| 2,44 | 4,676 | 41,6 | 2,540 | 2,54 | 2,57 | 2,80 |
| 2,63 | 5,433 | 48,30 | - | - | - | 2,99 |
| 2,83 | 6,29 | 55,9 | - | - | - | 3,19 |
| 3,05 | 7,306 | 65,0 | - | - | - | 3,42 |
| 3,28 | 8,450 | 75,1 | - | - | - | 3,65 |
| 3,53 | 9,787 | 87,0 | - | - | - | 3,90 |
| 3,80 | 11,34 | 101 | - | - | - | 4,17 |
| 4,10 | 13,20 | 117 | - | - | - | 4,47 |
| 4,50 | 15,90 | 142 | - | - | - | 4,88 |
| 4,80 | 18,10 | 161 | - | - | - | 5,18 |
| 5,20 | 21,24 | 189,0 | - | - | - | 5,53 |